### 铜管的硬度检测方法

##### 1、焊接纯铜管

在关于黄铜管的美国标准ASTM B36、B36M-91a和关于铜管的美国标准ASTM B152-92中都述及“洛氏硬度试验是检验各种状态黄铜（或纯铜）是否符合拉伸强度或晶粒大小要求最快而方便的方法”

据美国标准ASTM B447-92a《焊接铜管》，焊接铜管的硬度用洛氏或表面洛氏硬度计检测。各种状态的焊接铜管，其力学性能应符合表1和表2的规定。

表1　退火状态交货的焊接管和全精制管的力学性能要求

| 状态 | 外径，英文 | 壁厚，英寸（毫米） | 洛氏硬度 | 平均晶粒度，毫米 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标度 | 值 |  |
| 软化退火（O60） | 全部 | 0.016(0.406)～0.035(0.889) | 15T | 最大60 | 最小0.040 |
|  |  | 0.035(0.889)及以上 | F | 最大50 | 最小0.040 |
| 光亮退米(O50) | 全部 | 0.016(0.406)～0.035(0.889) | 15T | 最大65 | 最小0.040 |
|  |  | 0.035(0.889)及以上 | F | 最大55 | 最小0.040 |

表２　焊接管、焊接拉拔管和拉拔状态精制管的力学性能要求

| 状态 | 外径,英寸 (毫米) | 壁厚,英寸 (毫米) | 洛氏硬度 | 抗拉强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标尺 | 值 | 千磅/英寸2 | 兆帕 |
| 焊接态:WM WM50由退火带材焊成(O61) WM02由半硬带材焊成(H02) WM04由硬带材焊成(H04) 焊接管与冷拉W,H WH00焊接与拉拔:1/8硬 WH02焊接与拉拔:1/2硬 WH04焊接与拉拔:硬 | 全部 全部 全部 全部 全部 1/4(6.35) ～1(25.4) >1(25.4) ～31/2(88.9) | 全部 全部 全部 全部 全部 0.020(0.508)～ ≤0.120(3.0.35) 0.035(0.889)～ ≤0.156(3.92) | F 30T 30T 30T 30T 30T 30T | 最大65 43～57 54～62 30～60 最小30 最小55 最小55 | 最小30 36～47 最小45 36～47 最小36 最小45 最小45 | 最小205 250～325 最小310 250～325 最小250 最小310 最小310 |

##### ２、焊接黄铜管

据美国标准ASTM B587－88《焊接黄铜管》，焊接黄铜管的硬度用洛氏或表面洛氏硬度计检测。各种状态焊接黄铜管的力学性能应符合表３和表４的规定

表３　焊接管、焊接并冷拔状态的全精制管的力学性能要求

| 铜合金 UNS号 | 状态 | 类型 | 外径,英寸(毫米) | 壁厚英寸(毫米) | 最小洛氏硬度30T | 最小抗拉强度 千磅/英寸2 (兆帕) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C21000 C21000 C21000 C21000 C22000 C22000 C22000 C22000 C23000 C23000 C23000 C23000 C23000 C26000 C26800 C27000 C27200 C26000 C26800 C27000 C27200 C26000 C26800 C27000 C27200 C26000 C26800 C27000 C27200 | 由退火铜带焊成 由冷轧铜带焊成 冷轧或轻拉 冷轧或硬拉 由退火铜带焊成 由冷轧铜带焊成 冷轧或轻拉 冷轧或硬拉 由退火铜带焊成 由冷轧铜带焊成 冷轧或轻拉 冷轧或轻拉 (一般用途) 冷轧或硬拉 由退火铜带焊成 由冷轧铜带焊成 冷轧或拉拔 (一般用途) 冷轧或硬拉 | I I Ⅲ,Ⅳ Ⅲ,Ⅳ I I Ⅲ,Ⅳ Ⅲ,Ⅳ I I Ⅲ,Ⅳ Ⅲ,Ⅳ Ⅲ,Ⅳ I I Ⅲ,Ⅳ Ⅲ,Ⅳ | 全部 全部 全部 >1(25.4) >1～2(>25.4～50.8) >2～3½(>50.8～88.9) 全部 全部 全部 <1(25.4) >1～2(25.4～50.8) >2～3½(50.8～88.9) 全部 全部 全部 全部 <1(25.4) >1～2(25.4～50.8) >2～3½(50.8～88.9) 全部 全部 全部 <1(25.4) >1～2(25.4～50.8) >2～3½(50.8～88.9) | 全部 全部 全部 0.020～0.120(0.508～3.05) 0.035～0.180(0.889～4.57) 0.060～0.250(1.52～6.35) 全部 全部 全部 0.020～0.120(0.508～3.05) 0.035～0.180(0.889～4.57) 0.060～0.250(1.52～6.35) 全部 全部 全部 全部 0.020～0.120(0.508～3.05) 0.035～0.180(0.889～4.57) 0.060～0.250(1.52～6.35) 全部 全部 全部 0.020～0.120(0.508～3.05) 0.035～0.180(0.889～4.57) 0.060～0.250(1.52～6.35) | 7 34 52 10 38 55 24 43 43 65 25 53 70 | 34(235) 37(225) 46(315) 37(225) 40(275) 52(360) 40(275) 44(305) 44(305) 57(395) 48(330) 54(370) 66(455 |

表４ 退火状态的焊接管精制管的晶粒度和洛氏硬度要求

| 铜合金UNS | 状态 | 类型 | 外径,英寸(毫米) | 壁厚,英寸(毫米) | 洛氏硬度值 | 平均晶粒度,毫米 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C21000 C21000 C22000 C22000 C23000 C23000 C26000 C26800 C27000 C27200 C26000 C26800 C27000 C27200 | 软化退火 光亮退火 软化退火 光亮退火 软化退火 光亮退火 软化退火 光亮退火 | Ⅱ,Ⅳ Ⅱ,Ⅳ Ⅱ,Ⅳ Ⅱ,Ⅳ Ⅱ,Ⅳ Ⅱ,Ⅳ Ⅱ,Ⅳ Ⅱ,Ⅳ | 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 | <0.045(1.14) >0.045(1.14) <0.045(1.14) >0.045(1.14) <0.045(1.14) >0.045(1.14) <0.045(1.14) >0.045(1.14) <0.045(1.14) >0.045(1.14) <0.045(1.14) >0.045(1.14) <0.030(0.762) >0.030(0.762) <0.030(0.762) >0.030(0.762) | 30T F 30T F 30T F 30T F 30T F 30T F 30T F 30T F | 17 61 27 68 30 70 37 78 36 75 39 85 40 80 60 90 | 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 | 0.060 0.060 0.035 0.035 0.060 0.060 0.035 0.035 0.060 0.060 0.035 0.035 0.060 0.060 0.035 0.035 |

##### 3、无缝纯铜管

据美国标准ASTM B75M－92a《无缝铜管》，无缝铜管的硬度用洛氏或表面洛氏硬度计检测。各种状态无缝铜管的力学性能如表５所示。

##### 表５　拉拔状态和退火状态管材的力学性能要求

| 状态 | 外径或，较大平行外表面间距离， （毫米） | 壁厚（毫米） | 洛氏硬度 | 平均晶粒度（毫米） | 抗拉强度 兆帕 | 屈服强度最小,兆帕 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准代号 | 以前名称 |  |  | 标度 | 硬度值 |  |  |  |
| H55 H58 H80 O60 O50 | 轻拉 拉制(一般用途） 硬拉 软退火 光亮退火 | 所有 所有 <102 所有 所有 | 所有 所有 <0.508~6.35 0.381~0.889 >0.889 0.381~0.889 >0.889 | 30T 30T 30T 15T F 15T F | 30~60 30最小 55最小 60最大 50最大 65最大 55最大 | 0.040最小 0.040最小 0.040最大 0.040最大 | 250~325 250最小 310最小 205最小 205最小 205最小 205最小 | 205 205 275 62 62 62 62 |

##### 4、无缝黄铜管

据美国标准ASTM B5M－91《无缝黄铜管》，无缝黄铜管的硬度用洛氏或表面洛氏硬度计检测。各种状态的无缝黄铜管的力学性如表6、表7所示。

表６ 拉拔状态管材的力学性能要求

| 铜合金UNS号 | 状态代号 | 外径,毫米,或外平行面间的主要距离,毫米 | 壁厚,毫米 | 抗拉强度兆帕 | 洛氏硬度30T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准 | 以前 |  |  |  |  |
| C22000 C23000 C26000 C27000 C27200 C33000 和 C33200 C28000 C37000 C44300 | H58 H80 H55 H58 H80 H58 H80 H58 H58 H80 | 拉制(一般用途) 硬拉 轻拉 拉制(一般用途) 硬拉 拉制(一般用途) 硬拉 拉制(一般用途) 拉制(一般用途) 硬拉 | 所有 <25 >25~40 >50~100 所有 所有 <25 >25~40 >50~100 所有 <25 >25~40 >50~100 所有 所有 所有 | 所有 <0.50~3.0 <0.90~5.0 <1.5~6.0 所有 所有 <0.50~3.0 <0.90~5.0 <1.5~6.0 所有 <0.50~3.0 <0.90~5.0 <1.5~6.0 所有 所有 所有 | 275最小 360最小 305~400 305最小 395 370最小 455最小 370最小 370最小 455最小 | 38最小 55最小 43~75 43最小 65最小 53最小 70最小 55最小 53最小 70最小 |

表７ 退火状态管材的力学性能要求

| 铜合金UNS号 | 状态标志 | 壁厚,毫米 | 洛氏硬度 | 平均晶粒尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准 以前 |  | 标尺 | 最大 | 最小 | 最大 |
| C22000 C23000 C26000 C33000 和 C33200 C26000 C28000 C33000 C33200 和 C37000 C27000 C27200 C44300 | O60 软化退火 O50 光亮退火 O60 软化退火 O50 光亮退火 O60 软化退火 O50 光亮退火 O60 软化退火 O50 光亮退火 O60 软化退火 O50 光亮退火 | <1.0 >1.0 <1.0 >1.0 <1.0 >1.0 <1.0 >1.0 <0.80 >0.80 <0.80 >0.80 <0.80 >0.80 <0.80 >0.80 <0.80 >0.80 <0.80 >0.80 | 30T F 30T F 30T F 30T F 30T F 30T F 30T F 30T F 30T F 30T F | 30 70 37 78 36 75 39 85 40 80 60 90 40 80 60 90 40 80 60 90 | 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 | 0.060 0.060 0.035 0.035 0.060 0.060 0.035 0.035 0.060 0.060 0.035 0.035 0.060 0.060 0.035 0.035 0.060 0.060 0.035 0.035 |

##### 5、评论

关于铜管方面的中国标准在力学性能方面只规定了拉伸试验，没有规定硬度试验。而国外先进标准，例如美国标准，早就在几乎每一项铜及铜合金标准中规定了硬度试验，特别是洛氏硬度试验。在关于黄铜板带的美国标准ASTM B36/B36M－91a和关于纯铜板带的美国标准ASTM B152M－92中都述及“洛氏硬度试验是检验各种状态黄铜（或纯铜）是否符合拉伸强度或晶粒大小要求最快而方便的方法”。

中国标准中没有关于硬度试验的规定，其原因可能有两个，其一是国内标准化工作还滞后于国外，其二是国内可能还缺乏可直接测试铜管洛氏或表面洛氏硬度的仪器。

如今，沈阳天星试验仪器有限公司生产出了便携式洛氏／表面洛氏硬度计，生产出了便携式管材洛氏硬度计。有了这些仪器，铜管硬度测试问题就迎刃而解了。它们简单、轻便、可在生产线上使用，精度与台式洛氏硬度计相同。对于内径大于4.8mm，壁厚大于0.2mm的铜管材料的硬度可以方便地测出。这种仪器必将会受到铜管的生产和使用单位的欢迎。并且还有可能推动我国铜及铜合金材料标准的更新。

另外，沈阳天星试验仪器有限公司生产的改进型W-B75型韦氏硬度计，是一种更加方便的铜管硬度检测仪器。这种仪器只有20个刻度，它采用硬度值为90HRB的标准洛氏硬度块校正仪器，这一硬度值被设定在仪器13~14的范围内，它可以当作一台简易的HRB洛氏硬度计来使用。它可以有效地区分各种退火或调质黄铜管的软态、1/8硬、1/4硬、1/2硬及全硬状态。仪器重量不到1kg，在铜管上掐一下即可，操作过程只需要1秒种时间。这种仪器对于内径大于6.0mm，壁厚大于0.3mm铜管材的硬度检测十分方便。这种仪器的出现，使得铜管材硬度的现场快速检测成为可能。